|  |  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPERAÇÃO: |  | OS/OSA |  | Nº PLANAVE |  |  |  | REV. PLANAVE |  |
|  |  | 1.17.195 |  | 01/00 |  | ET-H04-J04-0003 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CONTRATO: |  |  |  | Nº CLIENTE |  |  |  | REV. CLIENTE |  |
|  |  | SEXEC Nº 009/2018 |  |  |  | UGP-CAF-NIT-0027 |  |  |  | 0 |  |
| TÍTULO: | PROJETO CANTO DE ITAIPU - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. |  | APR. |
| 0 | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | 22/11/18 | LFN | PVC |  | HVA |

ÍNDICE

1   OBJETIVO	3

2   NORMAS DE PROJETO	3

3   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

4   DOCUMENTOS COMPLEMANTARES	4

5   PAVIMENTAÇÃO	4

6   MATERIAS..............................................................................................................................6

7   CONTROLE ............................................................................................................................7

# 1   OBJETIVO

Este documento tem por objetivo a apresentação das especificações técnicas de materiais e serviços a serem adotadas na execução das obras de pavimentação dos platôs de implantação e acessos de interligações, necessários à execução das instalações do Projeto Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói – RJ a ser implantado no bairro de Itaipu – Niterói.

# 2  NORMAS DE PROJETO

- NBR 5681 - Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações;

- NBR 6457 - Amostras de Solo - Preparação para Ensaios de Compactação e Ensaios de Caracterização;

- NBR 7182 - Solo - Ensaio de Compactação;

- NBR 13133 - Execução de Levantamento Topográfico;

- DNER-ES280-97 – Terraplenagem-Cortes;

- DNER-ES282-97 – Terraplenagem-Aterros;

- DNER-ES299-97 –  Pavimentação - Regularização do Subleito;

- DNER-ES301-97 – Pavimentação - Sub-base estabilizada

- DNIT - 141/2010 - ES – Pavimentação - Base Estabilizada Granulometricamente;

- DNIT - 106/2009 - ES - Terraplenagem - Cortes;

- DNIT - 137/2010 - ES - Pavimentação - Regularização do Subleito;

- DNIT - 138/2010 - ES - Pavimentação - Reforço do Subleito;

- DNIT - 139/2010 - ES - Pavimentação - Sub-base Estabilizada Granulometricamente;

- DNIT - 141/2010 - ES – Pavimentação - Base Estabilizada Granulometricamente;

# 3   DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Plano Urbanístico do Canto de Itaipu – Estudo AR-11 Prefeitura de Niterói

- Levantamento Topográfico de pontos cotados – CAMPO AUD Urbanismo Design Ltda.

# 4   DOCUMENTOS COMPLEMANTARES

- Terraplenagem – Planta e Detalhes – DE-H04-J04-0002

- Terraplenagem – Seções Transversais – DE-H04-J04-0003/0004

- Terraplenagem – Memorial Descritivo – MD-H04-J03-0003

- Terraplenagem – Memória de Cálculo – MC-H04-J04-0003

# PAVIMENTAÇÃO

O Projeto de Pavimentação do Plano Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói RJ, consistirá na pavimentação da área do estacionamento principal, estacionamento

interno e caminhos de pedestres a ser implantado sobre os terraplenos consolidados.

## ESTACIONAMENTO PRINCIPAL

Ilustração 1 – Área do Estacionamento Principal

    - Caracterização da área

## A condição atual da área é caracterizada por terreno em material arenoso / argiloso / siltoso compactado e a ser regularizado e compactado conforme projeto de terraplenagem. O projeto de terraplenagem projeta a área com declividade de 2,5% se deslocando desde a Avenida Francisco da Cruz Nunes no sentido do litoral.

## A Pavimentação

- A Pavimentação da área do estacionamento principal será em revestimento  primário, com aproveitamento das condições  do solo natural compactado e utilizado hoje como estacionamento. As obras de terraplenagem promoverão uma regularização compactada da área, com pequenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessária estabilidade a área.

- A consolidação da pavimentação de revestimento primário sobre área regularizada e terraplenada se dará pelo espalhamento manual de camada de 0,05 m de areia ao longo e toda a área regularizada. Posteriormente compactada com GC≥  95% do Proctor normal de forma a promover a mistura dos materiais integrantes do processo para se conseguir a resistência necessária com CBr no entorno dos 20%. A pavimentação acompanhará conformar o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.

- Os caminhos de pedestres (passeios) serão revestidos com placas de concreto Revestimento moldadas “in loco” de 1,00 x 1,00, com fck  20 Mpa, espessura de 8 cm.  para suportar carga de pedestres, elaborados sobre camada compactado de solo areia / argila e camada de areia de espessura máxima de 0,05 m e GC≥  95% ou CBR = 20%

- Golas de infiltração vegetadas nas áreas de estacionamento

- Golas de infiltração com pedrisco no entorno de áreas com revestimento primário.

- O meio-fio é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de pavimentação com as possíveis interfaces com o mesmo. Os dispositivos abrangidos neste documento deverão ser construídos de acordo com as dimensões, localização, confecção e acabamento determinados em projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças pré-moldadas de 1,00 m de comprimento, seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva

- Quebra-molas em concreto moldado “in loco”.

## 5.2    ESTACIONAMENTO INTERNO E ÁREAS DE PEDESTRES

- Ilustração 2 – Área do estacionamento interno

    - Caracterização da área

## A condição atual da área é caracterizada também por terreno em material arenoso / argiloso / siltoso compactado e a ser regularizado e compactado conforme projeto de terraplenagem. O projeto de terraplenagem projeta a área com declividade de 1,45% se deslocando no sentido da Vila de pescadores e da orla.

## O Projeto de Pavimentação

- A Pavimentação da área do estacionamento interno será em revestimento  primário, com aproveitamento das condições  do solo natural compactado e utilizado hoje como estacionamento. As obras de terraplenagem promoverão uma regularização compactada da área, com pequenos movimentos de terra (cortes e aterros) dando a necessária estabilidade a área.

- A consolidação da pavimentação de revestimento primário sobre área regularizada e terraplenada se dará pelo espalhamento manual de camada de 0,05 m de areia ao longo e toda a área regularizada. Posteriormente compactada com GC≥  95% do Proctor normal de forma a promover a mistura dos materiais integrantes do processo para se conseguir a resistência necessária com CBr no entorno dos 20%. A pavimentação acompanhará conformar o terrapleno tanto transversal e longitudinalmente.

- Os caminhos de pedestres (passeios) serão revestidos com placas de concreto moldadas “in loco” de 1,00 x 1,00, com fck  20 Mpa, espessura de 8 cm.  para suportar carga de pedestres, elaborados sobre camada compactado de solo areia / argila e camada de areia de espessura máxima de 0,05 m e GC≥  95% ou CBR = 20%

- Golas de infiltração vegetadas nas áreas de estacionamento

- Golas de infiltração com pedrisco no entorno de áreas com revestimento primário.

- O meio-fio é um elemento pré-moldado em concreto destinado a separar a faixa de pavimentação com as possíveis interfaces com o mesmo. Os dispositivos abrangidos neste documento deverão ser construídos de acordo com as dimensões, localização, confecção e acabamento determinados em projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças pré-moldadas de 1,00 m de comprimento, seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva.

- Materiais

- A camada de areia deve ser límpida livre do excesso de partículas lamelares ou alongadas, macias ou de fácil desintegração, assim como de outras substâncias ou contaminações prejudiciais;

- Todo o material utilizado deverá satisfazer aos requisitos impostos pelas normas vigentes ABNT e DNIT.

- O concreto quando utilizado será dosado para uma resistência característica a compressão mínima aos 28dias, de 20mpa. Deverá ser preparado de acordo com a NBR 6118/03.

- Para o assentamento dos meios-fios pré-moldados, o terreno de fundação deve estar com sua superfície devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não deve apresentar solos turfosos, ou que contenham substâncias orgânicas. Devem estar, também, sem quaisquer traços de infiltrações d'água ou umidade excessiva o poderá se utilizar uma massa de concreto magro ou areia compactada para regularização e/ou chegar à cota de assentamento do meio fio com áreas adjacentes. Deve sempre ser executadas após a conclusão de todas as operações de pavimentação que envolva atividades na faixa anexa.

- Os materiais escavados e não utilizados nas operações de escavação e regularização da superfície de assentamento serão destinado a bota-fora, cuja localização será definida de modo a não prejudicar o escoamento das aguas superficiais.

7     Controle

7.1  VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE

Após o espalhamento e compactação deve se proceder com levantamento topográfico a fim de verificar a uniformidade da elevação do revestimento definida em projeto.

Os serviços só devem ser aceitos se atenderem às cotas indicadas em projeto e as prescrições das normas citadas neste documento. Todo detalhe incorreto ou mal executado deve ser corrigido. Qualquer serviço corrigido só deve ser aceito se as correções executadas o colocarem em conformidade com o disposto nesta Especificação Técnica; caso contrário rejeitado.