|  |  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPERAÇÃO: |  | OS/OSA |  | Nº PLANAVE |  |  |  | REV. PLANAVE |  |
|  |  | 1.17.195 |  | 01/00 |  | DE-H0A-J04-0002 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CONTRATO: |  |  |  | Nº CLIENTE |  |  |  | REV. CLIENTE |  |
|  |  | SEXEC Nº 009/2018 |  |  |  | UGP-CAF-NIT-0026 |  |  |  | 0 |  |
| TÍTULO: | PROJETO CANTO DE ITAIPU - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE TERRAPLENAGEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. |  | APR. |
| 0 | PARA APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | 22/11/18 | PCB | PVC |  | HVA |

ÍNDICE

1    OBJETIVO	3

2   NORMAS DE PROJETO	3

3    DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	3

4    DOCUMENTOS COMPLEMANTARES	3

5   TERRAPLENAGEM	4

# 1    OBJETIOV

Este documento tem por objetivo a apresentação das especificações técnicas de materiais e serviços a serem adotadas na execução das obras de terraplenagem, necessários à execução das instalações do Projeto Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói – RJ a ser implantado no bairro de Itaipu – Niterói.

# 2   NORMAS DE PROJETO

- DNER/DNIT-ES 278/97 - Serviços preliminares;

- DNER/DNIT-ES 279/97 - Caminhos de serviço;

- DNER/DNIT-ES 280/97 Cortes;

- DNER/DNIT-ES 282/97 Aterros;

- NBR 9732- Projeto de Terraplenagem

- DNIT-106/2009-ES – Terraplenagem – Cortes - Especificação de Serviço;

- DNIT-108/2009-ES Terraplenagem – Aterros – Especificação de Serviço;

# 3    DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Plano Urbanístico do Canto de Itaipu – Niterói – Prefeitura de Niterói

- Levantamento Topográfico de pontos cotados – CAMPO AUD Urbanismo Desing Ltda. Maio2013.

# 4    DOCUMENTOS COMPLEMANTARES

- Terraplenagem – Planta e Detalhes –N0

- Terraplenagem – Seções Transversais – N0

- Terraplenagem – Memorial Descritivo – N0

- Terraplenagem – Memória de Cálculo – N0

# 5   TERRAPLENAGEM

## 5.1  SERVIÇOS PRELIMINARES

## Compreendem a demarcação e locação das áreas de implantação das plataformas de corte e/ou aterro e a preparação dessas áreas.

## A preparação abrange as atividades limpeza da área, remoção de matacões, vegetação, estruturas e interferências indesejáveis, bem como a proteção de estruturas e marcos de referência,

## 5.2  CONDIÇÕES GERAIS

## Todos os serviços devem ser executados de acordo com os documentos de projeto, considerando-se ainda, os seguintes fatores:

- Natureza e conformação do solo;

- Regime de chuvas;

- Volume a ser movimentado;

- Distância de transporte.

## Os serviços de desmatamento, destocamento, limpeza e raspagem de solos vegetais devem abranger toda a área dos serviços até uma distância de 5 m além dos “off sets” reais, utilizando processos mecânicos ou manuais, observando-se:

- O material deve ser removido até que o solo remanescente esteja totalmente isento de tocos e raízes.

- Os materiais resultantes da operação de desmatamento e limpeza deverão ser selecionados e estocados para posterior reaproveitamento em revestimento de talude, recuperação de ares de empréstimo, revestimento de áreas de bota fora e recuperação de áreas degradadas;

- Nenhum movimento de terra poderá ser iniciado enquanto os serviços preliminares descritos no item 5.1 não tiverem concluídos.

## Os serviços devem ser executados com equipamentos adequados ao tipo de vegetação existente, serviços manuais também serão utilizados.

## O controle das operações de limpeza do terreno será feito por apreciação visual e/ou topográfico executado pela fiscalização ou em conjunto com a contratada, serviços que devem ser feitos após a conclusão da atividade.

Os caminhos de serviço, caso necessário, devem ser executados, observando-se:

- Deve ser utilizado processo de execução adequado;

- Devem possuir condições de rampa, de desenvolvimento e de drenagem, compatíveis com os equipamentos e veículos a serem utilizados;

- Devem possibilitar o trânsito de veículos e equipamentos, onde for necessária a interligação, em qualquer época, durante a execução dos serviços;

- O plano de caminhos de serviços deve ser apresentado, para aprovação prévia.

## 5.3   TERRAPLENAGEM BOTA-FORA

- As massas excedentes que não se destinarem às execuções dos corpos dos aterros devem ser objeto de deposição em Bota-Fora e de modo a não se constituírem em ameaça à estabilidade das áreas do projeto e nem prejudicarem o aspecto paisagístico da região, atendendo as premissas do projeto o local definido para o bota-fora deverá ter aprovação previa pela fiscalização.

- O Bota-Fora receberá também, os materiais remanescentes de limpeza superficial e materiais inservível tais como: solos orgânicos, matacões, pedras e outros detritos.

- Os materiais lançados no Bota-Fora deverão ser espalhados e compactados de forma a garantir a estabilidade do maciço prevenindo possíveis escorregamentos e erosões.

## 5.4   TERRAPLANAGEM - CORTE

### 5.4 1 Controle Tecnológico

- Os cortes devem ser executados, observando-se:

- Os serviços de escavação devem ser executados de maneira que o material de corte, considerado adequado para aterro, possa ser imediatamente lançado e compactado em área previamente preparada;

- Nas zonas em que seja prevista a retirada do solo mole, os trabalhos deverão obedecer à norma DNIT 108/2009..

- Durante as operações de escavação devem ser tomados os cuidados especiais, no sentido de que à medida que os cortes venham sendo executados, os taludes se apresentem sempre com a devida inclinação. À medida que o corte é rebaixado, a inclinação do talude deve ser acompanhada e verificada, com utilização de gabarito apropriado e procedendo-se as eventuais correções.

- Os taludes devem possuir altura pré-definida conforme o projeto se necessário deverão ser executados dispositivos de drenagem, de modo a garantir a estabilidade dos taludes.

- Os cortes devem ser executados com equipamento adequado, de modo a possibilitar a execução dos serviços de acordo com as condições de projeto e conforme a norma DNIT 106/2009 - ES;

- Os taludes em corte devem apresentar, após a operação de terraplenagem, a inclinação indicada em projeto, podendo a mesma ser alterada em função de caracterização geotécnica a fim de garantir a estabilidade dos taludes, sendo que qualquer alteração só deverá ser efetivada com a concordância da projetista;

- Apenas devem ser transportados para constituição dos aterros, materiais de cortes que pela sua classificação e caracterização sejam compatíveis com as especificações de projeto;

- Nos cortes em solo devem ser verificadas as condições do solo “in natura” nas camadas superficiais (0,60 m superiores), em termos de grau e compactação. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação devem ser escarificados, levados à umidade adequada e posteriormente compactados até alcançar a energia estabelecida no projeto.

- Em casos onde o solo da cota de implantação do platô tiver expansão maior que 2% e baixa capacidade de suporte deverá ser removido com rebaixamento de 0,60m em casos onde se encontra rocha sã o rebaixamento deverá ser de 0,40m. Deve-se então proceder à execução de novas camadas seguindo as especificações de aterro.

Todos os serviços devem ser aprovados e aceitos pela fiscalização.

### 5.4.2  Controle Geométrico

- O controle geométrico da execução dos serviços deve ser feito por levantamento topográfico e com gabarito apropriado, considerando os elementos geométricos estabelecidos nas Notas de Serviço, com as quais deve ser feito o acompanhamento da execução dos serviços e devem ser aprovados e aceitos pela fiscalização.

- Através do nivelamento do eixo, das bordas e de medidas da largura, deve-se verificar se foi alcançada a conformação da seção transversal do projeto, admitindo as seguintes tolerâncias:

- Variação da altura máxima, para o eixo e bordas:

- Corte em solo: ± 5 cm;

- Corte em rocha: ± 10 cm.

- Variação máxima de largura de ± 20 cm para cada plataforma, não se admitindo variações negativas.

## 5.4.3 Terraplanagem - aterro

- As camadas executadas para a construção do corpo do aterro devem ter grau de compactação mínimo estatístico de 98 % do “proctor” normal, aceitando-se a ocorrência de 5 % dos ensaios em valores inferiores ao estipulado, porém iguais ou superiores a 95 %, o teor de umidade de acordo com umidade ótima estabelecida por ensaios de compactação do material na cota de implantação.

- Após a escarificação o material solto resultante deve ser revolvido junto com o material da camada seguinte para se obter uma mistura homogênea;

- Em seguida deve ser feito o desagregamento do solo, por meio de uma ou mais passadas de grades de discos ou outro equipamento adequado;

- A distribuição dos materiais ao longo de cada zona do aterro deve ser executada em camadas sucessivas de até 0,20m de espessura, de tal modo que não ocorram lentes, bolsões, veios e camadas de solo cuja textura granulométrica e plasticidade sejam substancialmente diferentes dos materiais circundantes.

- A camada inicial deve ser lançada de modo a preencher adequadamente as depressões existentes, até obter-se uma superfície uniforme.

- Após o lançamento, os materiais devem ser espalhados por motoniveladora, tratores de lâminas ou outros equipamentos adequados, em camadas horizontais e com espessuras uniformes, por toda a superfície de construção, observando-se:

- A espessura da camada solta, medida antes da compactação, não deve ser superior, em qualquer ponto, à espessura recomendada pelo projeto;

- Em áreas restritas, em que a compactação manual for indicada, a espessura da camada solta, não deve exceder a 0,10 m;

- Não devem ser estabelecidos caminhos preferenciais do equipamento de transporte, devendo-se procurar, dentro do possível, espalhar sua carga uniformemente sobre a superfície do aterro;

- O alargamento dos aterros com material colocado por lançamento em sua parte superior sem nenhum tipo de compactação e controle, não deve ser permitido;

- As camadas devem ser lançadas de forma a obter-se uma inclinação para o escoamento de eventuais águas de chuvas protegendo a plataforma terraplenada;

- Caso o terreno de fundação do aterro possua pouca capacidade de carga para suportar o peso do equipamento de transporte, deve ser apresentada a metodologia de construção para aprovação prévia;

- O lançamento de uma camada só deve ser iniciado após a liberação da camada subjacente.

- Os aterros devem ser constituídos de solos provenientes das escavações caso ocorra à impossibilidade de utilização deste material, deve-se utilizar solos com os limites técnicos recomendados pelo projeto e sob aprovação da fiscalização.

- A compactação deve ser realizada de maneira sistemática e contínua;

- Devem ser utilizado rolo “pé-de-carneiro” ou pneumático;

- Os materiais lançados na umidade necessária e espalhados na espessura determinada pelo projeto devem ser imediatamente compactados;

- Os rolos compactadores devem passar sempre em direção paralela ao eixo do aterro, cobrindo uniformemente a área de compactação com o número de passadas compatível com o equipamento e com o grau de compactação a ser atingido;

- Controle estatístico da qualidade do produto acabado deve ser realizado quinzenalmente ou a critério do projeto, calculando-se as médias e desvios padrões e traçando-se curvas de frequência acumulada dos desvios de umidade e porcentagem da compactação; tal análise deve servir de base para eventuais modificações nos processos construtivos.

- A compactação sem controle tecnológico quando indicada no projeto, deve ser executada em camadas compactadas pelo simples trânsito dos equipamentos, evitando-se caminhos preferenciais.

### 5.4.4  Controle Tecnológico

- O controle tecnológico deve ser executado conforme as seguintes observações, salvo quando indicado de outra forma pelo projeto e/ou fiscalização, todos os serviços devem ser a provados e aceitos pela fiscalização.

- O grau de compactação mínimo estatístico deve ser de 98 % do “proctor” normal, aceitando-se a ocorrência de 5 % dos ensaios em valores inferiores ao estipulado, porém iguais ou superiores a 95 %. Os serviços de compactação da BAC-100 serão apenas para camada final, sendo assim deverá ser executado ensaios de compactação do material para aterro a cada 200m³ de material de corpo de aterro.

- A umidade do solo antes da compactação da camada deve estar compreendida entre 2 % abaixo e 2 % acima da ótima; deve-se procurar atingir a umidade correspondente à ótima nos casos de correções da umidade da camada lançada;

- O controle do grau de compactação deve ser feito atendendo os requisitos indicados na norma.

### 5.4.5   Controle Geométrico

- Para o controle geométrico da terraplanagem devem ser observadas as seguintes condições (DNIT 108/2009-ES), salvo indicação em contrário pelo projeto e/ou fiscalização, todos os serviços devem ser aprovados e aceitos pela fiscalização:

- Em nenhum caso o nível de coroamento do aterro deve ser inferior ao indicado no projeto;

- A inclinação do coroamento sobre a indicada em projeto não deve ser superior a 1%;

- A variação máxima da elevação do greide de terraplanagem não deve ser superior a ± 4 cm;

- A variação máxima da largura da plataforma deve ser + 30 cm, não se admitindo variações negativas;

- A inclinação dos taludes deve ser verificada de acordo com o projeto

- Deve se implantar dispositivos de drenagem provisória para proteção das áreas de aterros, de forma que os mesmos fiquem isentos de erosões e com sua estabilidade preservada.

## 5.4.6  Revestimento de taludes

- Para controle de processos erosivos nos taludes do entorno poderão ser utilizados revestimentos vegetais que consiste na utilização de vegetais do tipo gramíneas com o fim de preservar as áreas expostas tais como, taludes, áreas de empréstimo, banquetas, etc., dando-lhes condições de resistência à erosão. Os taludes também serão protegidos com gabião tipo caixa conforme indicado no projeto.